Bifloor, yerden ısıtmalı döşemelerin ses yalıtımı için ideal çözümler sunan bir ses ve ısı yalıtım levhasıdır. 800 kg /m³ yoğunluk ve 10 mm kalınlıktaki SBR kauçuk levhanın, 20 mm kalınlık, 100 kg/m³ yoğunluktaki polyester elyaf plakaya birleştirilmesinden oluşur. Levha 1,00m eninde ve 1,20 m boyundadır. Darbe sesi azaltım değeri 32 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015)’dir. Termal geçirgenlik katsayısı 0,047 W/mK’dir.