Point; depolama alanları, süpermarketler, araç parkları ve benzeri yüksek yük taşıyan zemin sistemlerinin ses yalıtımı için tasarlanmış bir üründür. Büyük dinamik yüklere maruz kalan,, kalın ve ağır kütleli yüzer döşeme ihtiyacı duyulan sistemlerde çözümlemeler, bu yük sistemiyle uyumlu tasarlanmış ve yüksek yoğunluğa sahip malzemeler ile sağlanmaktadır..

Point; viyol şeklinde( dimpled) 18 x 1000 x 1200 mm levha ölçülerindedir. Ağır yükleme ihtiyacı duyulan zeminler için tasarlanan ürün ∆ Lnw =28 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 ) darbe sesi azaltım değerine sahiptir. 6,70 kg/m²ağırlıkta ve  9 MN/m³ dinamik rijitlik değerindedir. Termal geçirgenlik katsayısı 0,120 W/mK dir.