Syl AD; ağır kütleli yüzer şap uygulamalarına ihtiyaç duyan döşemelerin ( depolama alanları, market v.b. ticari yapılar) ses yalıtımı için tasarlanmış bir üründür. Yoğunluğu sayesinde statik ve dinamik yüklemelere karşı dayanıklıdır.

Syl AD; 6 ve 10 mm olarak iki farklı kalınlıkta üretilmektedir. Poliüretan yapıştırıcı ve sıcak pres ile birleştirilen SBR kauçuk granüllerden oluşan şiltenin bir yüzünde yırtılmaz örtü mevcuttur. 780 kg/m³ yoğunlukta, 1,20 m genişlikte ve 8,0 m uzunluktadır. Lnw =17 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 ) darbe sesi azaltım değerine sahiptir. 6 mm kalınlıktaki ürün 77 MN/m³, 10 mm kalınlıktaki ürün 68 MN/ m³ dinamik rijitlik değerindedir. Termal geçirgenlik katsayısı 0,120 W/mK dir.