Roll, içeriğinde yer alan geri dönüşümlü SBR kauçuğunun mükemmel elastikiyeti sayesinde her türlü yüzer döşeme sisteminde darbe sesine karşı üstün çözümler sunar ve kolaylıkla uygulanabilir. Esnek ve elastik yapıya sahip ürün altta yer alan zemin ile mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Kendinden yapışkanlı derzleri sayesinde hızlı ve hatasız olarak uygulanır.

Roll; SBR kauçuk granüllerinin yırtılmaz non-wowen örtüye lamine edilmesiyle oluşturulmuş yüzer döşeme ses yalıtım şiltesidir. Bindirme yerleri ( 4cm ) kendinden yapışkanlıdır. 5 mm yalıtım kalınlığında,  1,00 m eninde 5,00 m boyundadır. 1,90 kg /m² ağırlığındadır. Darbe sesi azaltım değeri ∆ Lnw = 22 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 )’dir.  21 MN/m³ dinamik rijitlik değerindeki ürünün termal geçirgenlik katsayısı 0,094 W/mK’dir. Geri dönüşümlü malzeme oranı 86% dır.