Grei, prestijli yapıların zemin yalıtımı için tasarlanmış üstün nitelikli bir ses yalıtım şiltesidir. Malzemeyi oluşturan EPDM ve SBR granülleri sayesinde yüksek mekanik ve akustik yalıtım özelliklerine sahip olan ürün her türlü döşeme sisteminin ses yalıtımında kullanılabilir. Esnek ve elastik yapıdaki ürün altta yer alan zemin ile mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Kendinden yapışkanlı

Grei; EPDM ve SBR kauçuk granüllerinin yırtılmaz non-wowen örtüye lamine edilmesiyle oluşturulmuş yüzer döşeme ses yalıtım şiltesidir. Bindirme yerleri ( 4cm ) kendinden yapışkanlıdır. 7 mm yalıtım kalınlığında,  1,00 m eninde 5,00 m boyundadır. 2,80 kg /m² ağırlığındadır. Darbe sesi azaltım değeri ∆ Lnw = 24 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 )’dir. 8 MN/m³ dinamik rijitlik değerindeki ürünün termal geçirgenlik katsayısı 0,064 W/mK’dir. Geri dönüşümlü malzeme oranı 88% dır.