Upgrei, üst düzey yalıtım ihtiyacı duyan zemin çözümlemeleri için tasarlanmıştır. Malzemeyi oluşturan EPDM ve polyester keçe katmanı ürüne üst seviyede esneklik ve yalıtım kabiliyeti kazandırır. Ürün altta yer alan zemin ile mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Kendinden yapışkanlı derzleri sayesinde hızlı ve hatasız olarak uygulanır.

Upgrei; EPDM garnülleri ve polyester keçenin yırtılmaz non-wowen örtüye lamine edilmesiyle oluşturulmuş yüzer döşeme ses yalıtım şiltesidir. Bindirme yerleri ( 4cm ) kendinden yapışkanlıdır. 10 mm yalıtım kalınlığında,  1,00 m eninde 5,00 m boyundadır. 2,65 kg /m² ağırlığındadır. Darbe sesi azaltım değeri ∆ Lnw = 26 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 )’dir. 6 MN/m³ dinamik rijitlik değerindeki ürünün termal geçirgenlik katsayısı 0,043 W/mK’dir. Geri dönüşümlü malzeme oranı 80% dır.