Highmat, tüm döşeme tiplerine uyumlu ve en yüksek seviyede ses yalıtımı ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş ses ve ısı yalıtım levhasıdır. Highmat; yüksek yoğunluklu taşıyıcı şeritler ile polyester elyaf levhaların bir araya gelmesinden teşkil edilmiştir. Bu şerit sistemi sayesinde temas yüzeyi azaltılmış ve özellikle yalıtılması güç olan düşük frekanslarda üstün performans elde edilmesi sağlanmıştır.

Highmat 20; 60 kg/m³ yoğunluğunda 20 mm kalınlığındaki polyester elyaf levha ile ortasında yer alan 20 mm x 50 mm x 300 mm ebatlarındaki kauçuk şeritlerin birleşimden oluşur. Highmat 0,60 m genişlikte ve 1,00 m uzunluktadır. 1,65 kg /m² ağırlığındadır. Darbe sesi azaltım değeri ∆ Lnw = 34 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 )’dir,  10 MN/m³ dinamik rijitlik değerindeki ürününün, termal geçirgenlik katsayısı 0,040W/mK’dir.