Highmat, tüm döşeme tiplerinde en yüksek seviyede ses yalıtımı ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş ses ve ısı yalıtım levhasıdır. Highmat; yüksek yoğunluklu taşıyıcı şeritler ile polyester elyaf levhaların bir araya gelmesinden teşkil edilmiştir. Bu şerit sistemi sayesinde temas yüzeyi azaltılmış ve özellikle yalıtılması güç olan düşük frekanslarda üstün performans elde edilmesi sağlanmıştır.

Highmat 30; 40 kg/m³kg yoğunluğunda 30 mm kalınlığındaki polyester elyaf levha ile ortasında yer aln 30 mm x 50 mm x 300 mm ebatlarındaki kauçuk şeritlerin birleşimden oluşur.  Highmat 0,60 m genişlikte ve 1,00 m uzunluktadır. 1,90 kg /m² ağırlığındadır. Darbe sesi azaltım değeri ∆ Lnw = 36 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 )’dir. 4 MN/m³ dinamik rijitlik değerindeki ürünün, termal geçirgenlik katsayısı 0,040W/mK’dir.