Sylcer, seramik kaplamaların altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EPDM ve SBR kauçuklarının ürüne sağladığı esneklik sayesinde minimum kalınlıkta yüksek ses yalıtımı sağlar. Yüzey yapısı hem alt zemine hem de seramik yapıştırıcısına üstün tutunma sağlar.

Sylcer ; 3 mm yalıtım kalınlığındadır. Şilte 1 m genişlikte ve  20 m uzunluktadır. Yoğunluğu 820 kg /m³, ağırlığı 2,46 kg /m²dir. ∆ Lnw = 24 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 ) darbe sesi azaltımı sağlayan ürün, 180 MN/m³ dinamik rijitlik değerinde ve termal geçirgenlik katsayısı 0,12 W/mK’dir.