Basewood EL, Isolgomma’nın yıllara haiz tecrübesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. SBR granüllerinin yırtılmaz bir örtüye reçine vasıtasıyla birleştirilmesinden oluşur. Bu özel imalat yöntemi sayesinde granül yapı yüzey zeminini eşitler ve parke altında metrekarede binlerce kauçuk yay varmışçasına etki sağlar.

Basewood EL 4,5 mm kalınlıktadır. Ürün 1,0 m genişlikte 10 m uzunlukta şilte halindedir. 33 MN/ m³dinamik rijitlik değerine sahip ürün, ∆ Lnw = 20 dB ( UNI EN ISO 10140-3:2015 ) darbe sesi azaltım değeri sağlar. Ağırlığı 1,00 kg /m² ve termal geçirgenlik katsayısı 0,099 W/mK’dir.