Yüksek yoğunluklu SBR kauçuğundan mamul Mustwall duvar ve tavan uygulamalarında üstün ses yalıtımı sağlayan bir ses yalıtım levhasıdır. Hem tuğla, gaz beton, bims gibi ıslak uygulamalı duvar sistemlerinde hem de alçı panel, fiber cement, OSB gibi kuru duvar sistemlerinde kullanılabilmektedir. Rutubet ve nemden etkilenmeyen ürün rahatlıkla ıslak hacimlerin yalıtımında tercih edilebilir. Esnek yapısı sayesinde yüzey bozukluklarını tolere eder.

Ağır kütlesi sayesinde ağır bariyer (heavy barrier) gibi çalışarak özellikle düşük frekanslarda etkili sonuçlar verir. Ama bilindik ağır bariyerlerden farklı olarak, esnekliği ile alçı panel, fiber cement v.b. kütleleri bir birinden ayırır. Böylece kütle-yay-kütle makanizmasının farklı kalınlıklarda bağımsız çalışmasını sağlar ve daha geniş bir frekans bandında etkili olur. İnce yapısı sayesinde alan ve mekânın kıymetli olduğu tüm yapılarda kesiti genişletmeden, maksimum katkıyı sağlar. Yetersiz yalıtıma sahip duvar ve tavanlarda her hangi bir söküme ihtiyaç olmadan yüzeye yapılacak kaplama ile ciddi iyileşmeler sağlar.

Mustwall her iki yüzeyinde yırtılmaz örtü bulunan, 800 kg /m³ yoğunlukta (ağır bariyer) heavy barrier  ve ses yalıtım levhasıdır. Ürün 10 mm kalınlıkta, 100 cm genişlikte ve 120 cm uzunluktadır.  Birim ağırlığı 8,00 kg /m²’dir. Talep doğrultusunda 20 mm kalınlıkta imal edilebilir.