Trywall serisi ürünler kuru duvar sistemlerinin ses ve ısı yalıtımı amacıyla üretilmiş yüksek performanslı malzemelerdir. Ortada yer alan 800 kg/m³ yoğunluklu, 8 mm’lik SBR kauçuğundan mamul levha ve bu levhanın her iki tarafında yer alan 20 mm, 60 kg /m³ lük polyester keçe levhalar Trywall’a üstün yalıtım nitelikleri kazandırmaktadır. Bünyesinde hem kauçuğun hem de polyester keçenin mükemmel ses yalıtım özelliklerini bir arada bulunduran Trywall konstrüksiyona kolay ve hızlı bir şekilde uygulanır. Ayrıca nem ve rutubetten etkilenmez. Islak hacimlerin ses yalıtımında ideal çözümler sunar. Ürün 120 cm boyunda 60 cm genişliğindedir. Ağırlığı 8,80 kg /m², termal geçirgenlik katsayısı 0,047 W/mK’dir.