Biwall kullanıldığı duvar sistemlerine yüksek ses ve ısı yalıtım özelliği kazandırır. Yeni ve eski tüm yapılarda, tuğla, gaz beton, bims v.b. çift örülen duvarların arasında veya alçı panel uygulamalarında profillerin arasında kullanılmaktadır. Biwall levhalar SBR ve EPDM kauçuklarının mükemmel ses yalıtım özelliği ile polyester keçenin ısı yalıtım özelliğini bir arada sunar.

Ürün 30mm, 40mm ve 50 mm kalınlıklarda üretilmektedir. Bir tarafında 800 kg/m³ yoğunlukta kauçuk levha diğer tarafta 30 kg /m³ yoğunlukta polyester keçe kullanılır. Kauçuk kalınlığı 10 mm, polyester levhaların kalınlıkları sırasıyla 20mm, 30 mm ve 40 mm’dir. Ayrıca 20 mm kalınlıktaki kauçuk ve 30 mm kalınlıktaki polyester keçeden üretilen Biwall 20/50 isimli ürün de talep üzerine imal edilmektedir. Ürünler 100 cm genişlikte 120 cm uzunluktadır. Biwall nemden ve rutubetten etkilenmez. Esnek yapıları sayesinde kavisli detay çözümlerinde de tercih edilir.