Megapoint düşük yüklemelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş titreşim yalıtım levhasıdır. Kabarcıklı yapısı sayesinde yükleri noktasal olarak taşır. Özellikle HVAC, jeneratör v.b. sistemlerin kaide betonu ile uygulanmasında kullanılır. Bina taşıyıcı sistemine bağlı oluşturulan yüzme havuzlarının meydana getirdiği yapısal titreşimler ve darbelerin soğurulmasında çok etkilidir. Bu özelliğe sahip Hotel, SPA, ve konutlarda misafir ve oturanların akustik konforunu üst seviyeye çıkararak dinlenme hissiyatını arttırır.

Megapoint, 25 mm kalınlıkta SBR kauçuk granül ve liflerden teşkil edilmiş, bir yüzünde yırtılmaz örtü bulunan diğer yüzü kabarcıklı yapıya sahip bir titreşim yalıtım levhasıdır. Ürün 0,80 m eninde, 1,20 m uzunluğundadır. Ağırlığı 11 kg /m²’dir. 0,05 N/mm² statik ve dinamik yükleme kapasitesine sahiptir.